管件材料检测样品要求

| 名称 | 材质 | 试验项目 | 样品数 | 规格 | 若无法加工材料试样， 可按下尺寸提供材料样板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无缝管件 | 常规材质 | 拉伸试验 | 2件 | 尺寸见后页1.1 | ≥300*300mm |
|  |  | 化学成分 | 2件 | 50mm*50mm |  |
|  |  | 硬度试验 |  |  |  |
|  | 双相不锈钢 | 金相试验 | 2件 | 50mm*50mm | ≥300*300mm |
|  |  | 拉伸试验 | 2件 | 尺寸见后页1.1 |  |
|  |  | 化学成分 | 2件 | 50mm*50mm |  |
|  |  | 硬度试验 |  |  |  |
|  | 低温用钢 碳素钢CF415K、CF485K | 冲击试验 | 6件 | W=10/7.5/5mm各2件 尺寸见后页2 | ≥300*300mm |
|  |  | 拉伸试验 | 2件 | 尺寸见后页1.1 |  |
|  |  | 化学成分 | 2件 | 50mm*50mm |  |
|  |  | 硬度试验 |  |  |  |
| 名称 | 材质 | 试验项目 | 样品数 | 规格 | 若无法加工材料试样， 可提供材料样板 |
| 有缝管件 | 常规材质 | 拉伸试验 | 2件 | 母材及焊缝各1件 尺寸见后页1.1/1.2 | ≥300*300mm 焊缝在中间 |
|  |  | 化学成分 | 2件 | 50mm*50mm |  |
|  |  | 硬度试验 |  |  |  |
|  | 双相不锈钢 | 金相试验 | 2件 | 50mm*50mm | ≥300*300mm 焊缝在中间 |
|  |  | 拉伸试验 | 2件 | 母材及焊缝各1件 尺寸见后页1.1/1.2 |  |
|  |  | 化学成分 | 2件 | 50mm*50mm |  |
|  |  | 硬度试验 |  |  |  |
|  | 低温用钢 碳素钢CF415K、CF485K | 冲击试验 | 6件 | W=10/7.5/5mm各2件 尺寸见后页2 | ≥300*300mm 焊缝在中间 |
|  |  | 拉伸试验 | 2件 | 母材及焊缝各1件 尺寸见后页1.1/1.2 |  |
|  |  | 化学成分 | 2件 | 50mm*50mm |  |
|  |  | 硬度试验 |  |  |  |

1.拉伸试样及焊接接头拉伸试样尺寸

1.1拉伸试样（Rm, RP0.2 / ReL , A）

尺寸要求：

①原材料为板材: 按表1加工板材试样或按表2加工圆材试样；

②原材料为无缝管: 在弧度最小位置，根据厚度按表1加工纵向板材试样。

图1. 标准拉伸试样

表1. 板材拉伸试样尺寸—平行段加工面表面粗糙度为3.2

| ## 厚度(mm) | ## 夹持长度a(mm) | ## 宽度b(mm) | ## 中间宽度b0(mm) | ## 总长L(mm) | ## 平行长度Lc(mm) | 弧半径 ## R(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3～4 | ## ≥50 | ## 25±0.10 | ## 15±0.05 | ## ≥176.5 | ## 50±0.15 | ## ≥20 |
| ## 5～6 | ## ≥50 |  |  | ## ≥191.5 | ## 65±0.20 |  |
| ## 7～8 | ## ≥50 |  |  | ## ≥201.5 | ## 75±0.20 |  |
| ## 9 | ## ≥50 |  |  | ## ≥211.5 | ## 85±0.20 |  |
| ## 10～12 | ## ≥50 |  |  | ## ≥216.5 | ## 90±0.20 |  |
| ## 13～15 | ## ≥50 | ## 30±0.10 | ## 20±0.10 | ## ≥251.5 | ## 125±0.50 |  |
| ## 16～18 | ## ≥50 |  |  | ## ≥256.5 | ## 130±0.50 |  |

注：若厚度超出上表范围，则可按表2加工成棒材。

表2. 圆材拉伸试样尺寸(按GB/T228.1-2010切割)-平行段粗糙度为0.8

| ## 中间直径 d0(mm) | 夹持段直径 d(mm) | ## 夹持长度a(mm) | ## 平行长度Lc(mm) | ## 弧半径 ## R(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 15±0.05 | ## 25±0.10 | ## ≥50 | ## 85±0.20 | ≥0.75d0 |

1.2焊缝拉伸试样（Rm）

位置及尺寸要求：

- 当管件为焊接结构时，应另对焊接接头进行一次拉伸试验；

- 焊接接头拉伸试样的焊缝轴线应位于试样长度方向的中间，对于长度方向呈弯曲状的拉伸试样可冷压。

- 尺寸同上拉伸试验的制样要求（将焊缝处打磨至平面）。

2. 冲击试样

尺寸要求：下表2为V型缺口标准试样尺寸要求。若尺寸不够，可使用宽度7.5mm、5mm或2.5mm的小尺寸试样，当不足以制取最小的小尺寸试样时，则不进行冲击试验。

图2.标准V型冲击试样

表3.标准V型冲击试样尺寸要求